附件1:
公路工程质量监督抽查意见通知书

项目名称：国道210线白云鄂博至固阳段公路工程

建设单位：国道210线白云鄂博至固阳段公路工程项目建管办

代建单位：云基智慧工程股份有限公司国道210线白云鄂博至固阳段公路工程代建办
施工、监理、设计单位：详见附表1

包头市交通运输局于2024年9月18日至9月24日对国道210线白云鄂博至固阳段公路工程开展了质量监督抽查。本次重点抽查了路基排水工程、桥涵工程、底基层、原材料，施工、监理单位主要管理技术人员履约情况，内业资料及工地试验室，现场施工安全和工程生态环境保护等。现将抽查结果、存在的问题及处理意见通报如下：

一、工程概况

项目主线全长89.409公里，其中新建46.831公里，利用旧路改建31.632公里，利用已建工程10.946公里。主线采用双向四车道一级公路标准建设。目前正在进行3个大桥桥面系施工，其他工程处于停工状态。
二、工程实体抽查情况

（一）路基工程

全线排水工程铺砌厚度及断面尺寸抽查23处，合格23处，抽样合格率100%（详见附表2）。

（二）路面工程
全线底基层钻芯厚度抽查16处，合格16处，抽样合格率100%，强度抽检16点，合格16点，抽样合格率100%（详见附表3）。

（三）桥涵工程

全线桥涵工程混凝土回弹强度抽查57处，合格57处，抽样合格率100%；钢筋保护层厚度抽查140点，合格121点，抽样合格率86.4%（详见附表4）。

（四）原材料情况

全线钢筋原材抽检12组，合格12组，抽样合格率100%；混凝土用集料抽检36组，合格36组，抽样合格率100%；水泥抽检8组，合格8组，钢筋焊接接头抽检3组，合格3组（详见附表5）。
四、施工、监理单位主要管理技术人员进场抽查情况

鉴于项目目前实际施工情况，各参建单位部分人员退场或冬休，现有人员基本满足现场施工要求。
五、内业资料及工地试验室抽查情况

按照交通运输部及内蒙古自治区交通运输厅相关要求对监理、施工单位内业资料、工地试验室进行抽查（详见附表6）。

六、现场施工安全及环境保护情况

1.本次抽查按照《交通运输部关于印发公路水运工程平安工地建设管理办法的通知》（交安监发〔2018〕43号）、《交通运输部办公厅关于加强公路水运工程平安工地建设的指导意见》(交办安监〔2023〕64号)、《交通运输部办公厅关于印发公路水运工程施工安全治理能力提升行动方案的通知》(交办安监〔2023〕698号)、《内蒙古自治区交通运输厅关于加快推进平安工地建设的通知》（内交发〔2024〕120号）要求进行（详见附表7）。
2.本次环境保护抽查依据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）、《交通行业环境保护管理规定》（交环保发〔1993〕1386号），环保和水保主管部门批准的《公路项目环境影响评价报告》和《公路项目水土保持方案》等要求进行（详见附表8）。

七、信用评价情况

（一）施工单位信用评价
根据抽查情况以《公路施工企业信用评价规则（试行）》（交公路规〔2021〕4号）为依据，对存在失信行为的施工单位进行了信用评价（详见附表9）。
（二）试验检测信用评价

根据抽查情况以《交通运输部关于印发公路水运工程试验检测信用评价办法的通知》（交安监发〔2018〕78号）为依据，对存在失信行为的工地试验室进行了信用评价（详见附表10）。

（三）监理信用评价

根据抽查情况以《交通运输部关于印发公路水运工程监理信用评价办法的通知》（交质监发〔2012〕774号）为依据，对存在失信行为的监理单位进行了信用评价（详见附表11）。

八、存在的问题及处理意见

（一）需返工工程
1.抽查发现一分部K151+648汉外长城分离立交桥台背填土分层填筑厚度超厚（厚度为25-30cm），未按照台背回填施工工艺施工，要求施工单位返工处理，代建单位督促施工、监理单位严格控制台背填土工艺，提高现场施工管理力度，确保路基工程质量安全。
（二）需加强改进的工程
1.抽查发现一分部K184+890(1-13米)小桥湿接缝6号与7号钢筋绑扎点（绑丝）数量不足，7号钢筋搭接长度不足(设计18cm,实测12㎝)；K150+020艾不盖大桥上部中横梁部分1号钢筋未焊接。二分部固阳西互通AK0+180 A匝道桥AK0+075- AK0+0135横梁3内钢筋骨架A的N1与N6N7钢筋焊接不饱满（设计要求钢筋焊缝采用双面焊缝，焊缝长度不小于5d）。要求代建单位加强管理，监理单位严格把关，施工单位按照施工图设计及规范要求严格控制钢筋焊接绑扎及钢筋混凝土施工工艺，确保桥梁工程质量安全。

2.抽查发现K184+510右幅路基边坡、K180及K177路堑边坡等处有水毁现象，应采取有效措施处理，确保路基质量稳定安全。

3.抽查发现K151+648汉外长城分离立交桥等个别桥梁台背墙伸缩缝预埋钢筋标高低于预制梁伸缩缝预埋钢筋，应加高补焊钢筋确保伸缩缝安装质量。

4.本次抽查发现外露底基层过冬存在质量隐患，要求代建单位加强管理，监理单位严格监理，施工单位应采取有效措施避免雨雪冻胀，确保底基层质量。

（三）内业资料和工地试验室

抽查发现施工、监理单位内业资料存在填写滞后、缺少现场施工原始数据记录，个别抽检项目抽检频率不足，部分现场质量检验报告单中规定值或允许偏差未根据工程项目实际情况填写具体数值、资料签署不全等情况；试验检测记录及报告存在数据填写错误、信息填写不全、签署不完备、结论不准确等情况。要求代建单位组织监理、施工单位开展自查，规范内业资料填写、责任到人，根据工程实际进度及时完善内业资料，代建单位加强监管。
（四）现场施工安全

1.抽查发现施工现场一分部K151+648汉外长城分离立交桥湿接缝焊接作业时，地面未设置警戒区及安全警示标志；临时用电线路缠绕在防撞墙钢筋上并且电缆随地拖拉布线；K150+030艾不盖大桥夜勤棚存在私拉乱接电线；焊接与热切割作业人员未正确使用劳动防护用品。要求代建单位督促施工单位加强对桥涵作业临边防护设施、临时用电管理、施工临时安全设施的设置；加强对特种作业人员的管理；同时加强夜间行车安全保护措施，消除安全隐患，确保安全施工。K203+295秦长城1号大桥桥墩间做为通车便道，存在安全隐患，要求代建单位督促监理单位、施工单位加强施工现场安全管理，增设安全设施或采取改移便道等措施，确保墩柱质量安全。
2.抽查发现施工现场二分部K197+929石门中桥施工现场材料、模版随意堆放且靠近行车道路，存在安全隐患；已安装的安全梯笼顶节与盖梁平台交接处临边防护设施安装不到位，存在安全隐患；AK0+075-AK0+135 A匝道桥施工现场开关箱直接安装在防护架上未做绝缘处理，存在触电风险。要求代建单位督促施工单位加强施工现场安全管理工作，发现安全隐患要及时处理，确保安全有序生产。

3.鉴于该项目资金短缺情况，建议项目首先考虑安全生产费用的投入，增设相应安全设施，确保项目生产安全，施工便道通行安全。
（五）工程环境保护
1.抽查发现环境检测单位（内蒙古华质检测技术有限公司）、检测报告及现场检查工作频率不足、未做环境保护宣传教育；要求环保检测单位必须履职到位、积极主动参与到项目的环保服务工作中。

2.抽查发现水保监理、监测单位（内蒙古丰淼水务工程有限公司），水土保持月报缺2024年6至9月的报告，水土保持检测缺第二、第三季度的季度报告，未见水土保持宣传教育等，要求水保监理、监测单位单位必须履职到位、积极主动参与到项目的水土保持服务工作中。各施工单位需加强施工现场环境保护管理工作，施工便道有损坏的路段要及时进行修整，提前做好施工便道排水导流相关措施，对现场建筑废料及时进行清理，采取有效措施防止扬尘污染。各单位严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《生产建设项目水土保持监测规程的通知》，做好本项目的生态环境、水土保护工作；建立健全本项目的生态环境保护、水土保持责任体系，有效控制环境污染，做好保护生态环境、水土保持工作。

附表1
施工、监理、设计单位一览表

	序号
	施工单位
	监理单位
	中心试验室
	总监单位
	代建办
	设计单位

	1
	包头市公路工程股份有限公司（二分部）/中国二冶集团有限公司（一分部）国道210线白固公路联合体施工总承包项目部
	BGJL-1安徽省高等级公路工程监理有限公司
	中咨公路养护检测技术有限公司
	云基智慧工程股份有限公司国道210线白云鄂博至固阳段公路工程总监办
	云基智慧工程股份有限公司国道210线白云鄂博至固阳段公路工程代建办
	内蒙古交通设计研究院有限责任公司

	2
	
	BGJL-2山东格瑞特监理咨询有限公司
	
	
	
	


附表2 
排水工程铺砌厚度及断面尺寸抽查结果汇总表

	施工

单位
	桩号
	部位
	铺砌厚度
	几何尺寸

	
	
	
	总数
	合格数
	合格率%
	总数
	合格数
	合格率%

	一分部
	K142+155拱形骨架护坡
	基础、骨架
	1
	1
	100
	1
	1
	100

	
	K151+700拱形骨架护坡
	基础、骨架
	1
	1
	100
	1
	1
	100

	
	K160+070拱形骨架护坡
	基础、骨架
	1
	1
	100
	9
	9
	100

	二分部
	西互通A匝道大桥急流槽
	预制块
	/
	/
	/
	9
	9
	100

	合计
	3
	3
	100
	20
	20
	100


附表3
底基层厚度、强度抽查结果汇总表

	施工
单位
	桩号
	部位
	厚度/MPa
	强度/MPa

	
	
	
	设计值
	实测值
	抽查结果
	设计值
	实测值
	抽查结果

	一分部
	K168+850左幅
	底基层
	36
	35.7
	合格
	2.5
	8.3
	合格

	
	K169+740左幅
	底基层
	36
	37.0
	合格
	2.5
	8.0
	合格

	
	K169+980左幅
	底基层
	36
	35
	合格
	2.5
	10.3
	合格

	
	K172+160左幅
	底基层
	36
	37.5
	合格
	2.5
	6.5
	合格

	
	K173+160左幅
	底基层
	36
	37.0
	合格
	2.5
	7.6
	合格

	
	K184+510左幅
	底基层
	36
	36.0
	合格
	2.5
	8.1
	合格

	
	K186+180左幅
	底基层
	36
	39.5
	合格
	2.5
	8.5
	合格

	
	K187+380右幅
	底基层
	36
	35.5
	合格
	2.5
	7.0
	合格

	二分部
	K188+040右幅
	底基层
	36
	37.5
	合格
	2.5
	7.9
	合格

	
	K190+580左幅
	底基层
	36
	37.5
	合格
	2.5
	8.0
	合格

	
	K191+640左幅
	底基层
	36
	37.0
	合格
	2.5
	7.1
	合格

	
	K192+360右幅
	底基层
	36
	37.1
	合格
	2.5
	8.4
	合格

	
	K203+770右幅
	底基层
	36
	36.1
	合格
	2.5
	9.7
	合格

	
	K204+260左幅
	底基层
	36
	36.8
	合格
	2.5
	12.0
	合格

	
	K206+840右幅
	底基层
	32
	32.0
	合格
	2.5
	11.9
	合格

	
	K209+060左幅
	底基层
	32
	32.4
	合格
	2.5
	10.4
	合格

	合计
	16
	16
	100%
	16
	16
	100%


附表4 
桥涵混凝土回弹强度、钢筋保护层厚度抽查结果汇总表

	施工
单位
	桩号
	检查部位
	混凝土回弹强度（测区）
	混凝土钢筋保护层厚度（处）

	
	
	
	总数
	合格数
	合格率%
	总数
	合格数
	合格率%

	一分部
	K151+648汉外长城分离立交
	右幅0#台盖梁
	3
	3
	100
	/
	/
	/

	
	
	右幅2#墩柱盖梁
	3
	3
	100
	/
	/
	/

	
	
	左幅3#台盖梁
	3
	3
	100
	/
	/
	/

	
	K178+516小桥
	1-11#T梁
	4
	4
	100
	10
	9
	90

	
	
	1-3#T梁
	4
	4
	100
	20
	18
	90

	二分部
	K198+429石门中桥
	左幅2#墩内柱
	2
	2
	100
	10
	9
	90

	
	
	左幅2#墩外柱
	2
	2
	100
	10
	10
	100

	
	
	右幅2#墩内柱
	2
	2
	100
	10
	9
	90

	
	
	右幅2#墩外柱
	2
	2
	100
	10
	8
	80

	
	K203+290秦长城1号大桥
	左幅12#墩内柱
	2
	2
	100
	10
	7
	70

	
	
	右幅12#墩外柱
	2
	2
	100
	10
	8
	80

	
	
	左幅14#墩外柱
	2
	2
	100
	10
	8
	80

	
	
	右幅14#墩内柱
	2
	2
	100
	10
	9
	90

	
	
	右幅24#墩内柱
	2
	2
	100
	/
	/
	/

	
	
	左幅24#墩内柱
	2
	2
	100
	10
	9
	90

	
	
	左幅25#墩外柱
	2
	2
	100
	10
	9
	90

	
	
	右幅25#墩外柱
	2
	2
	100
	10
	8
	80

	
	AK0+180

西互通A匝道大桥
	现浇2-2#箱室
	8
	8
	100
	/
	/
	/

	
	
	现浇3-1#箱室
	8
	8
	100
	/
	/
	/

	合计
	57
	57
	100
	140
	121
	86.4


附表5

原材料抽查情况统计汇总表

	施工单位
	名称
	参数
	抽查点数
	合格点数

	二分部：包头市公路工程股份有限公司
	热轧带肋钢筋

HPB400E:Φ28mm
	拉伸
	1
	1

	
	
	反向弯曲
	1
	1

	
	
	焊接
	1
	1

	
	热轧带肋钢筋

HRB400E:Φ32mm
	拉伸
	1
	1

	
	
	反向弯曲
	1
	1

	
	
	焊接
	1
	1

	一分部：中国二冶集团有限公司
	热轧带肋钢筋

HRB400E:Φ12mm


	拉伸
	1
	1

	
	
	反向弯曲
	1
	1

	
	热轧带肋钢筋

HPB400E:Φ16mm


	拉伸
	1
	1

	
	
	反向弯曲
	1
	1

	
	热轧带肋钢筋

HRB400E:Φ22mm


	拉伸
	1
	1

	
	
	反向弯曲
	1
	1

	
	热轧带肋钢筋

HRB400E:Φ25mm
	拉伸
	1
	1

	
	
	反向弯曲
	1
	1

	
	
	焊接
	1
	1

	二分部：包头市公路工程股份有限公司
	混凝土用碎石:（5-10）mm
	含泥量或＜0.075mm颗粒含量
	1
	1

	
	
	针片状
	1
	1

	
	
	筛分
	1
	1

	
	
	泥块含量
	1
	1

	
	混凝土用碎石:（10-20）mm 
	含泥量或＜0.075mm颗粒含量
	1
	1

	
	
	针片状
	1
	1

	
	
	筛分
	1
	1

	
	
	压碎值
	1
	1

	
	
	泥块含量
	1
	1

	
	混凝土用碎石:（16.0-31.5）mm 
	含泥量或＜0.075mm颗粒含量
	1
	1

	
	
	针片状
	1
	1

	
	
	筛分
	1
	1

	
	
	泥块含量
	1
	1

	
	混凝土用砂：（0-4.75）mm
	含泥量或＜0.075mm颗粒含量
	1
	1

	
	
	筛分
	1
	1

	
	
	泥块含量
	1
	1

	
	混凝土用水泥（P.O42.5）
	凝结时间
	1
	1

	
	
	安定性
	1
	1

	
	
	标准稠度用水量
	1
	1

	
	
	胶砂强度
	1
	1

	一分部：中国二冶集团有限公司
	混凝土用碎石:（5-10）mm
	含泥量或＜0.075mm颗粒含量
	1
	1

	
	
	针片状
	1
	1

	
	
	筛分
	1
	1

	
	
	泥块含量
	1
	1

	
	混凝土用碎石:（10-20）mm 
	含泥量或＜0.075mm颗粒含量
	1
	1

	
	
	针片状
	1
	1

	
	
	筛分
	1
	1

	
	
	压碎值
	1
	1

	
	
	泥块含量
	1
	1

	
	混凝土用碎石:（16.0-31.5）mm 
	含泥量或＜0.075mm颗粒含量
	1
	1

	
	
	针片状
	1
	1

	
	
	筛分
	1
	1

	
	
	泥块含量
	1
	1

	
	混凝土用砂：（0-4.75）mm
	含泥量或＜0.075mm颗粒含量
	1
	1

	
	
	筛分
	1
	1

	
	
	泥块含量
	1
	1

	
	混凝土用水泥（P.O42.5）
	凝结时间
	1
	1

	
	
	安定性
	1
	1

	
	
	标准稠度用水量
	1
	1

	
	
	胶砂强度
	1
	1

	
	混凝土用水泥（P.O52.5）
	凝结时间
	1
	1

	
	
	安定性
	1
	1

	
	
	标准稠度用水量
	1
	1

	
	
	胶砂强度
	1
	1


附表6

内业资料及工地试验室抽查情况

	序号
	单位名称
	存在的问题

	1
	云基智慧工程股份有限公司国道210线白云鄂博至固阳段公路工程总监办
	1.监理月报中监理人员考勤表填写不全，无试验情况汇总；

2.LDK0+000-LDK0+208.175路床顶平整度检测记录填写不全；
3.K203+290秦长城1号大桥14-0#孔灌注桩成孔抽检记录中泥浆指标规定值或允许偏差不符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）要求；

4.K133+713阿木斯尔河1号中桥1#墩左幅垫石检查项目顶面高程不符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）要求；

5.K192+830-K193+000右幅下底基层平整度检测频率不符合《路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）要求。

	2
	中咨公路养护检测技术有限公司国道210线白云鄂博至固阳段公路工程中心试验室
	1.K206+150-K206+760左幅上底基层厚度试验检测报告（BG-20240607-HDJ-0001）中与设计厚度之差填写不正确；

2.粗集料筛分试验检测记录表（JL-20240719-CJL-0002）日期签署不全；

3.路面底基层弯沉试验检测报告（BG-20240719-WCJ-0003）填写不全，路面厚度未填写；底基层检测弯沉用加载车未见标定记录。

	3
	BGJL-1安徽省高等级公路工程监理有限公司
	1.万能试验机校准确认数据与校准证书不一致，集料室温度要求未更新；
2.K167+416涵洞台背回填资料出具不及时；
3.右幅K187+000-K187+700上底基层检查项目缺弯沉和灰剂量，纵断高程未见原始记录；

4.无机结合料灰剂量试验检测报告(报告编号:BG-20240719-SJL-0001)中无允许偏差，无法进行结果判定；

5.K151+648汉外长城分离立交桥1-1#钻孔灌注桩成孔抽检记录中无泥浆指标检查结果。

	4
	BGJL-2山东格瑞特监理咨询有限公司
	1.K201+829老王店1号大桥右幅桥面铺装层厚度施工质量检查通用记录表中未见原始数据记录，桥面铺装钢筋网检查记录表中网的安装位置填写不正确；
2.水泥混凝土抗压强度试验检测报告（编号BG-20240617-TYH-0004）审核、批准未签字，水泥混凝土抗压强度试验检测记录表（编号JL-20240617-TYH-0004）复核未签字；
3.K199+000-K200+000路床顶抽检记录中弯沉值结果未填写，高程检测记录无测量具体位置；

4.K193+360-K193+710右幅天然砂砾功能层抽检记录中检查项目厚度重复。

	5
	一分部：中国二冶集团有限公司
	1.兴顺西中桥中横隔梁施工工序技术交底记录表内容不对应，接受交底人应标明工种；
2.K151+648汉外长城分离立交桥梁板安装检验申请批复单签批不及时，具体部位填写不清楚，支撑中心偏位及梁板顶面高程检查频率不满足要求；
3.K151+648汉外长城分离立交桥1-1#钻孔灌注桩成孔现场质量检验报告单中泥浆指标规定值或允许偏差不符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）要求，结论中使用规范不准确；

4.K151+648汉外长城分离立交桥1#墩左幅墩身检验申请批复单中具体部位填写错误；

5.K151+648汉外长城分离立交桥1#墩左幅墩身混凝土施工检查记录中混凝土浇筑气温错误，水泥用量无单位，施工配合比碎石用量错误。

	6
	二分部：包头市公路工程股份有限公司
	1.K202+136老王店2号大桥负弯矩张拉1-1现场质量检验报告单未填写断丝滑丝数检查结果，构件压浆记录表中停留时间填写不正确；左幅桥面铺装钢筋网的安装位置填写不正确；

2.K191+660-K91+840左幅天然砂砾功能层现场质量检验报告单中压实度及厚度检查点数与试验资料不一致；
3.K210+700-K210+960右幅下底基层现场质量检验报告单中检查项目缺灰剂量，厚度检查结果与试验报告不符，结论中使用规范不准确；平整度检测频率不符合《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）要求；高程检测记录未见原始数据；
4.粗集料试验检测报告（BG-20240628-CJL-A0002）压碎值未填写技术指标，未进行结果判定。


附表7

施工安全内业基础管理资料检查汇总表

	序号
	单位名称
	存在的问题

	1
	云基智慧工程股份有限公司国道210线白云鄂博至固阳段公路工程代建办
	1.安全生产责任书安全岗位职责未根据施工具体情况进行细化；

2.第二季度平安工地考核评价扣分项未跟踪整改。

	2
	云基智慧工程股份有限公司国道210线白云鄂博至固阳段公路工程总监办
	1.安全生产责任书岗位职责针对性不强；

2.安全生产教育培训不到位，安全审核台账记录未及时更新。

	3
	中咨公路养护检测技术有限公司国道210线白云鄂博至固阳段公路工程中心试验室
	1.安全责任状未逐级签订；

2.中心试验室安全生产责任状内容：执行标准依据（GB12268-2005危险货物品名表）已过期。

	4
	BGJL-1安徽省高等级公路工程监理有限公司
	1.桥梁监理工程师安全生产责任书安全岗位职责未根据施工具体情况进行细化；
2.安全日志记录单一，对发现的问题、整改的情况部分未见影像资料。

	5
	BGJL-2山东格瑞特监理咨询有限公司
	1.安全目标责任书桥梁监理工程师，安全岗位职责内容未根据施工具体情况进行细化；
2.固阳西互通A匝道大桥现浇箱梁支架安全专项施工方案有安装内容，拆除内容监理审核不及时。

	6
	包头市公路工程股份有限公司/中国二冶集团有限公司国道210线白固公路联合体施工总承包项目部
	一分部：

1.特种作业人员登记(台账)表，电焊工证件已过期未及时更新；
2.防护安全技术交底针对性不强；

3.安全生产责任状未逐级进行签订。
二分部：

1.安全施工日志内容简单、记录单一无实质性安全问题；
2.石门中桥高空作业安全技术交底内容不全，缺乏针对性；
3.安全生产费用使用台账记录不详。


附表8

工程环境保护抽查情况汇总表
	序号
	单位名称
	存在的问题

	1
	云基智慧工程股份有限公司国道210线白云鄂博至固阳段公路工程代建办
	日常环保、水保检查、组织实施环保、水保相关内容不足。

	2
	云基智慧工程股份有限公司国道210线白云鄂博至固阳段公路工程总监办
	日常环保检查频率不足，未认真督促施工现场环保措施。

	3
	内蒙古华质检测技术有限公司
	未按要求进行定期开展环保监测工作及《工程环境工作报告》。

	4
	内蒙古丰淼水务工程有限公司
	未按要求进行定期开展水保监理、监测工作及《水土保持监理月报、水土保持检测季度报告》。

	5
	BGJL-1安徽省高等级公路工程监理有限公司
	日常环保检查、环保培训记录不足。

	6
	BGJL-2山东格瑞特监理咨询有限公司
	日常环保检查、环保培训记录不足。

	7
	包头市公路工程股份有限公司/中国二冶集团有限公司国道210线白固公路联合体施工总承包项目部
	施工现场存在生产垃圾、废弃料现象。


附表9

施工单位信用评价汇总表
	序号
	单位名称
	失信行为及代码
	扣分

	1
	中国二冶集团有限公司\包头市公路工程股份有限公司
	施工现场防护不到位，存在安全隐患，行为代码GLSG2-5-29。
	1分


附表10

工地试验室信用评价汇总表
	序号
	工地试验室名称
	失信行为及代码
	扣分

	1
	中咨公路养护检测技术有限公司国道210线白云鄂博至固阳段公路工程中心试验室
	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，失信代码JJC202011。
	3分

	2
	太原市华宝通试验检测有限公司国道210线白云鄂博至固阳段公路工程BGJL-1驻地办工地试验室
	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，试验检测频率不满足规范或合同要求，失信代码JJC202011。
	3分

	3
	山东格瑞特监理咨询有限公司国道210线白云鄂博至固阳段公路工程BGJL-2驻地办工地试验室
	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，失信代码JJC202011。
	3分

	4
	包头市龙信公路试验检测有限公司国道210线白固公路联合体施工总承包项目部二分部工地试验室
	试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章)，失信代码JJC202011。
	3分


附表11
监理企业信用评价汇总表
	序号
	单位名称
	失信行为及代码
	扣分

	1
	云基智慧工程股份有限公司国道210线白云鄂博至固阳段公路工程总监办
	未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的，失信代码JJX101019。
	3分

	2
	BGJL-1安徽省高等级公路工程监理有限公司
	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的，失信代码JJX101018。
	3分

	3
	BGJL-2山东格瑞特监理咨询有限公司
	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的，失信代码JJX101018。
	3分


-- 2 -
- 1 -

