附件2：

公路工程质量监督抽查意见通知书

工程名称：国道210线K274+221- K284+662段公路养护工程

建设单位：包头市公路事业发展中心

设计单位：包头市公路规划勘测设计有限公司、中九华南工程技术有限公司
施工单位：包头市公路建设开发有限责任公司

监理单位：包头市交投项目管理集团有限公司

包头市交通运输局于2024年9月18日至9月24日对国道210线K274+221- K284+662段公路养护工程进行了质量安全监督抽查，本次重点抽查了路面工程、质量安全管理、内业资料、人员履约等。现将检查结果、存在问题及处理意见通知如下：

一、工程概况、进展情况
国道210线K274+221- K284+662段公路养护工程，项目起点位于复兴大街（原G110线）与G210线立交桥辅道出口处，终点位于黄河大桥北岸，长度为10.441Km。主线宽23.5-24.3米，辅道宽7-10.75米。主线采用预防性养护薄层罩面处理，处理措施为原沥青路面铣刨处理1cm，铺筑2cm厚AC-10高黏改性沥青混凝土超薄层罩面；辅道采用修复性养护措施，处理措施为原沥青路面铣刨2cm，并对局部坑槽及横纵缝处理，之后铺筑4cm厚AC-16中粒式改性沥青混凝土面层（厂拌热再生）。目前该工程正在进行路面工程等施工。

二、工程实体抽查情况

（一）路面工程

1、抽查路面面层厚度4点，合格4点，抽检合格率100%；

2、主线K278+260-K278+850段平整度检测41点，合格40点，合格率97.56%。其中左幅23点，合格22点。右幅18点，合格18点。 
3、抽查铺砂法测构造深度3处，合格3处；抽查路面渗水系数实测3处，合格3处。
（二）原材料
全线原材料共计抽查12组,合格12组，抽样合格率100%（详见附表1原材料试验统计表）。
三、施工、监理单位主要管理技术人员进场抽查情况
施工、监理单位主要管理技术人员进场情况基本满足现阶段施工要求。
四、内业资料抽查情况

（一）施工单位

无沥青混凝土配合比使用许可证、原材料使用许可证；试验资料出具不及时；部分试验检测报告有错误等。（详见附表2内业资料抽查情况统计表）。
（二）监理单位

开工报告、许可证均未批复；试验资料出具不及时；部分试验检测报告有错误等。（详见附表2内业资料抽查情况统计表）。
五、现场施工安全情况

施工现场作业区域缺乏有效隔离、施工警示、交通导向标志等安全设施。

六、存在的问题及处理意见

1、面层摊铺现场沥青混凝土摊铺温度、碾压温度低于设计要求的温度范围，主线部分路段面层搭接处碾压欠密实，有离析现象，要求按规范控制碾压工艺，严格控制摊铺和碾压温度。

2、部分路段粘层油洒布不均匀，有漏洒现象，要求施工单位及时清理喷油嘴，采取有效措施，保证粘层油洒布到位，满足设计要求。

3、要求项目办督促施工、监理单位及时出具试验检测报告，以便指导施工，为保障工程质量提供试验依据。施工、监理单位继续完善施工、监理检查记录和现场质量检验报告表格，加强施工、监理过程中内业资料整理工作，与施工进度相匹配。

4、加强安全文明施工组织。养护工程作业现场，应当实行作业交通安全控制，作业交通控制方式，应符合部颁等级养护工程作业交通控制标准，路面工程应在封闭区域内施工，施工段落前后应设置明显的导向、限速、禁行等标识、标识牌应紧跟施工面设置，确保交通安全。各单位要加强施工现场安全管理，落实各项安全防护措施，发现的安全隐患及时处理，确保安全生产。

附表1

原材料试验统计表
	施工

单位
	原材

名称
	用途

部位
	规格型号
	抽检项目
	抽检

组数
	合格组数

	包头市公路建设开发有限公司
	沥青
	面层
	高黏

改性

沥青
	针入度
	1
	1

	
	
	
	
	软化点
	1
	1

	
	
	
	
	延度
	1
	1

	
	
	
	
	溶解度
	1
	1

	
	
	
	
	闪点
	1
	1

	
	
	
	
	动力粘度
	1
	1

	
	
	
	
	弹性恢复
	1
	1

	
	
	
	
	（旋转）薄膜加热试验
	1
	1

	
	碎石
	面层
	
	压碎值
	1
	1

	
	
	
	
	针片状含量
	1
	1

	
	
	
	
	磨耗损失
	1
	1

	
	
	
	
	软石含量
	1
	1


附表2
内业资料抽查情况统计表
	单位名称
	存在问题

	施工单位
	1.无沥青混凝土配合比使用许可证、无原材料使用许可证。

2.AC-10高黏改性沥青超薄层罩面试验段施工总结无对比方案、无试验数据比对结果。

3.试验资料出具不及时，送检34份样品，目前仅出具3份报告。
4.标线实测项目检查记录中结论不准确，无现场质量检验报告。

5．粗集料试验检测报告（报告编号：MLXBG-202408-CJL-20002)中粗集料规格错误。
6.细集料试验检测报告（报告编号：MLXBG-202408-XJL-20001)中颗粒标准级配范围与JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》要求不符。

	监理单位
	1.开工报告、许可证均未批复。

2.试验资料出具不及时，试验报告中审核人与试验检测单位技术负责人不符。
3.薄层罩面现场质量检验报告但中检查项目与实际不符。
4.试验沥青混合料配合比验证试验检测报告（报告编号：CHJCBG-20240827-QPB-002)中缺渗水系数检测项目。
5.沥青混凝土AC-10矿料级配合成试验（CHJCBG-20240826-KPB-002)检测报告中无检测依据、主要仪器设备及编号；原材料信息为机制砂，附加声明中为石屑，互相矛盾。
6.细集料试验检测报告（报告编号：CHJCBG-20240830-XJL-001)机制砂标准级配范围与JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》要求不符。


附表3
参加抽检主要人员名单

	序号
	单 位 名 称
	参 加 人 员

	1
	包头市交通运输综合行政执法支队质监大队
	刘勇、朱云江、孙赛炜、水凯兵、秦秀荣、刘暘

	2
	国道210线K274+221- K284+662段公路养护工程项目管理办公室
	郝旭、赵泽蔚 

	3
	内蒙古高速公路养护有限责任公司
	高磊、聂惠刚

	4
	包头市交投项目管理集团有限公司
	马晓飞


