附件3:
公路工程质量监督抽查意见通知书

项目名称：包头市省道224官牛犋大桥危桥改造工程

建设单位：包头市公路事业发展中心

施工单位：内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司

监理单位：北京中咨路捷工程咨询有限公司

设计单位：内蒙古交通设计研究院有限责任公司

包头市交通运输局于9月18日至9月24日对包头市省道224官牛犋大桥危桥改造工程开展了质量监督抽查。本次重点抽查了桥梁工程、原材料，施工、监理单位内业资料，现场施工安全等。现将抽查结果、存在的问题及处理意见通报如下：

一、工程概况

项目位于包头市省道224线K30+670处（桥梁中心桩号），桥梁编码：S224150205L0140，为9*20简支梁式桥，桥梁全长186.04米，桥宽12米，设计荷载为公路-Ⅱ级。上部结构为预应力混凝土空心板梁，下部结构为肋板式桥台，柱式墩。桥梁主要病害为：部分空心板梁梁端出现横向或斜向裂缝；空心板铰缝渗水严重，横向联系减弱，存在单板受力，板底处存在纵向裂缝，伴随渗水，碱物质析出；主梁局部混凝土破损。该桥总体技术状态等级评定为四类，拟实施维修加固工程。

本次改造工程将桥梁上部结构20米空心板拆除更换为20米钢-混组合梁。设计荷载：公路-Ⅰ级。桥面采用5厘米AC-16中粒式沥青混凝土面层铺装+防水层。防撞等级为SA级的水泥混凝土护栏。

二、工程实体抽查情况
（一）桥梁工程

桥梁工程台盖梁垫石混凝土回弹强度抽查3处，合格3处，合格率100%；垫石尺寸抽样3处，合格3处，抽样合格率100%。（详见附表1）
（二）原材料情况


全线钢筋抽检8组，合格8组；水泥抽检8组，合格8组；（详见附表2）。
三、内业资料抽查情况

按照交通运输部及内蒙古自治区交通运输厅相关要求内业资料进行了抽查，建设单位工程质量监督备案手续正在办理中。

四、施工安全内业情况

本次抽查监理单位安全责任状未逐级签定，未见监理工程师批复安全专项施工方案。施工单位安全责任状未逐级签定，部分安全生产责任状未签字、盖章，安全技术交底内容针对性不强，对新进场人员安全培训教育不及时。
五、存在的问题及处理意见

（一）需加强改进的工程

1.抽查发现桥台背墙伸缩缝钢筋为旧桥钢筋，应按照设计要求桥台背墙预埋伸缩缝N2钢筋，要求施工单位、监理单位加强钢筋混凝土质量控制，确保桥梁工程质量安全。

2.抽查发现施工现场支座垫石聚合物混凝土同步养生试块存在未同条件养生现象， 要求施工单位加强现场施工管理力度，监理单位严格履行监理职责，确保桥梁工程质量安全。

3.要求施工单位严格按照施工图设计及规范要求进行施工。桥面板施工前，钢模板应进行施工预压。槽钢与钢模板，钢模板与钢主梁翼板焊接采用Ⅱ级单面贴角焊缝，焊缝宜采用连续焊缝。浇筑桥面板及桥面连续混凝土，待混凝土强度和弹性模量分别达到设计的90%，并养生不小于7天后，方可进行下一道工序，确保桥梁维修加固质量安全。

4.要求钢梁制造及验收应符合施工图、及国家现行相关规定。所有焊缝施焊24小时后，且经外观检查合格，都必须进行无损检测，必须达到质量要求。建设单位加强管理，监理单位严格把关，施工单位及时提供焊接检测报告，确保桥梁钢结构工程质量安全。
5.抽查发现近期气温下降，要求建设单位督促施工、监理单位应明确制定合理的冬季施工方案，并经论证可行后方可施工，应严格落实各方主体责任。水泥混凝土施工，室外昼夜日平均气温连续5天低于5℃时，钢筋、预应力、混凝土及砌体等工程应采取冬期施工的措施；室外钢筋焊接-20℃不能焊接，对于气温及施工条件不满足规范要求的需立即停止施工，杜绝质量安全隐患。

6.要求建设单位完工后提供第三方桥梁动静载检测报告。按照内蒙古自治区地方标准DB15／441-2019，特大桥或特殊结构的桥梁，在施工过程中进行质量监控，完工后进行荷载试验并出具检测报告。大桥、跨铁路桥完工后必须有相关资质的试验检测单位进行荷载试验并出具检测报告。

（二）内业资料

1.抽查发现施工单位支座垫石现场检验报告单（0号垫石支座垫石）检验项目顶面高程错误。监理单位6号桥墩植筋仅有现场抽检记录，无现场质量检验报告单。要求施工、监理单位必须按照规范要求完善工程质量保证资料。
（三）现场施工安全

1.抽查发现施工现场大桥墩台上登高施工作业未使用安全梯笼，要求施工单位加强对桥梁施工作业防护安全设施的设置，消除安全隐患，确保安全施工。

2.桥梁施工时应采取措施，防止钢梁失稳倾覆，并且针对吊装及上部作业施工要求建设单位、监理单位、施工单位要加强施工现场人机协同作业以及作业部位安全管控力度和资料整理工作，建设单位督促监理单位、施工单位加大对现场作业人员安全防护措施投入、加强对所有进场从业人员的安全培训教育、安全技术交底及班前会工作，进一步提高从业人员安全意识和自我保护能力；对施工现场安全警示警告标志牌、安全导向标志牌不足等问题，要求立即排查整改，确保把安全隐患消除在萌芽状态，确保施工安全。
附表1
桥梁混凝土回弹强度、几何尺寸抽查结果汇总表

	施工
单位
	桩号
	部位
	几何尺寸/CM
	强度/MPa

	
	
	
	设计值
	实测值
	抽查结果
	设计值
	实测值
	抽查结果

	内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司
	K30+670
	9号台盖梁1#垫石
	50
	51
	合格
	50
	54
	合格

	
	K30+670
	9号台盖梁4#垫石
	50
	51
	合格
	50
	54.6
	合格

	
	K30+670
	9号台盖梁7#垫石
	50
	51.5
	合格
	50
	52.7
	合格

	合计
	3
	3
	100
	3
	3
	100


附表2
     原材料抽查情况统计汇总表
	施工单位
	名称
	参数
	抽查点数
	合格点数

	内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司

	热轧带肋钢筋

HRB400E:Φ12mm
	拉伸
	1
	1

	
	
	反向弯曲
	1
	1

	
	热轧带肋钢筋

HRB400E:Φ16mm
	拉伸
	1
	1

	
	
	反向弯曲
	1
	1

	
	热轧带肋钢筋

HRB400E:Φ20mm
	拉伸
	1
	1

	
	
	反向弯曲
	1
	1

	
	热轧带肋钢筋

HRB400E:Φ25mm
	拉伸
	1
	1

	
	
	反向弯曲
	1
	1

	
	混凝土用水泥（P.C42.5）
	凝结时间
	1
	1

	
	
	安定性
	1
	1

	
	
	标准稠度用水量
	1
	1

	
	
	3天强度
	1
	1

	
	混凝土用水泥（P.O52.5）
	凝结时间
	1
	1

	
	
	安定性
	1
	1

	
	
	标准稠度用水量
	1
	1

	
	
	3天强度
	1
	1


-- 6 -
- 1 -

